TECHNICKÉ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Akryl čirý lak 2:1 DIABOLIC MATT/GLOSSY

Troton lak 2:1 DIABOLIC MATT/GLOSSY

Tvrdidlo 1:2 pro akryl lak DIABOLIC MATT/GLOSSY

Ředidlo pro akrylátové systémy.

POPIS VÝROBKU

Rychleschnoucí vysoce kvalitní dvousložkový akrylátový lak se speciálním efektem. Určen pro části vozidel, kde je žádoucí matný povrch. Je velmi odolný vůči UV záření i vlivům klimatickým, chemickým a mechanickým.

Barva – bezbarvý
Lesk – mat/vysoký lesk – dle namíchání

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

VOC směsi =  420[g/l]

Podíl VOC je nižší, než 840 g/l. Produkt tedy odpovídá EU směrnici (2004/42/EC) dle kategorie B/5.

PŘÍPRAVA A PODKLADY

Lak 2:1 DIABOLIC MATT/GLOSSY lze aplikovat na:

- základní nátěry a plniče

- metalízy

- staré nátěry v dobrém stavu po zmatování a odmaštění

Nejprve je třeba povrch pečlivě odmastit a osušit.

<0}

| APLIKAČNÍ PROCES |
| --- |
|  | Aplikace Pro opravy karosérií aut, vyžadujících odolnost povrchu. |
|  | Tužicí poměr lak tužidlo ředidlo | hmotnost. díl 2 1 10% |
|  | Stříkací viskozita 16÷17 s., DIN 4/200C, s 20% ředidla 22÷23 s., DIN 4/200C, bez ředidla |
|  | Potlife směsi cca. 8 h při 20oC |
|  | Stříkání tryska: 1,3-1,4 mm tlak: 3÷4 bar |
|  | Počet vrstev 2 vrstvy Síla vrstvy = 40 μm |
|  | Čas odvětrání mezi vrstvami 10 min. |
|  | Čas schnutí - suchý při {0>Suchość właściwa<}0{><0}21oC - po 15 min. - pro další práce tvrdý po 12 hod. - suchý při <0}60oC - po 5 min. - pro další práce tvrdý po 45 min {0>10 minut w temperaturze nie przekraczającej 60oC.<}0{>. |
|  | Teplota pod 20oC výrazně prodlužuje schnutí. |

<0}

ÚČINNÉ POUŽITÍ

1 l směsi pokryje 8 m2 při 40 µm silné vrstvě.<0}

Lze míchat s lakem DIABOLIC GLOSSY, kdy dosáhneme různých stupňů matu.

| stupeň matu | DIABOLIC MATT | DIABOLIC GLOSSY | tužidlo | ředidlo 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plný mat | 100 ml | - | 50 ml | 15 ml |
| Mat | 90 ml | 10 ml | 50 ml | 15 ml |
| Matný lesk | 75 ml | 25 ml | 50 ml | 15 ml |
| Plný lesk | - | 100 ml | 50 ml | 15 ml |

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- používejte doporučené množství tužidla

- je třeba nejdříve lak aplikovat na hrany a dutiny a poté na rovné plochy

- aplikujte při pokojové teplotě. Minimální aplikační teplota je 10 ° C.

- teplota v aplikačních prostorách by měla být shodná s teplotou výrobku

- nářadí je třeba očistit ihned po aplikaci

- prostory by měly být dobře větrané

- Používejte při aplikaci 2K produktů osobní ochranné pomůcky. S důrazem na ochranu očí a dýchacích cest.

UPOZORNĚNÍ: Vždy postupujte v souladu s informacemi, uvedenými v bezpečnostním listu výrobku.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v uzavřeném obalu, na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

Upozornění:

1. Likvidujte obaly v souladu se zákonnými normami

2. Tužidlo chraňte před mrazem a vlhkostí!